Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania powłoki funkcyjnej wykonanej na podłożu epoksydowego kompozytu włóknistego, który polega na tym, że na podłoże epoksydowego kompozytu włóknistego (1) w postaci prepregu węglowego nanosi się proszek (3) metali, tlenków metali lub tlenków półmetali, po czym poddaje się je utwardzaniu w autoklawie poprzez umieszczenie ich w worku próżniowym, w którym wytwarza się podciśnienie o wartości od 0,072 MPa do 0,088 MPa i podwyższa się temperaturę w zakresie od 115°C do 125°C oraz wywiera nacisk na worek próżniowy o wartości ciśnienia w zakresie od 0,38 MPa do 0,42 MPa. Przedmiotem wynalazku jest również powłoka funkcyjna wykonana na podłożu epoksydowego kompozytu włóknistego składająca się z podłoża epoksydowego kompozytu włóknistego (1) w postaci prepregu węglowego, na którym znajduje się warstwa utwardzonego proszku (3) metali, tlenków metali lub tlenków półmetali.
(2 zastrzeżenia)
43571801