Przedmiotem zgłoszenia jest sposób modyfikacji asfaltu drogowego dodatkiem mineralno-tlenkowym, w którym składnikiem jest zeolit naturalny lub syntetyczny, który polega na tym, że miesza się zeolit naturalny lub syntetyczny z tlenkiem miedzi w postaci nanocząstek w proporcji masowej od 20:1 do 10:1 i dodaje się powstałą mieszaninę do upłynnionego asfaltu w ilości od 4% do 6% w stosunku do masy asfaltu oraz miesza się w temperaturze od 150°C do 180°C do uzyskania homogenicznej mieszaniny przez czas od 5 do 20 min.
(1 zastrzeżenie)