Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i narzędzia do walcowania poprzeczno-klinowego stopniowanych odkuwek wydłużonych przy pomocy trzech walców klinowych. Sposób walcowania poprzeczno-klinowego stopniowanych odkuwek wydłużonych przy pomocy trzech walców klinowych polega na tym, że półfabrykat (12) w kształcie dwustronnie fazowanego pręta o średnicy początkowej równej największej średnicy walcowanych stopni odkuwki wałka stopniowanego i długości początkowej, która jest mniejsza od długości walcowanej odkuwki wałka stopniowanego nagrzewa się do temperatury powyżej temperatury rekrystalizacji materiału. Następnie półfabrykat (12) umieszcza się centralnie w strefie wejściowej narzędzi składających się z trzech jednakowych walców (1). Następnie wprawia się trzy jednakowe walce (1) w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z taką samą prędkością i oddziałuje się na półfabrykat (12) występami prowadzącymi (11a) i (11b), znajdującymi się na powierzchniach cylindrycznych (2) walców (1) oraz klinowymi występami (4) o pochyłych powierzchniach bocznych (5a) i (5b), które znajdują się na powierzchniach cylindrycznych (2) walców (1) w wyniku czego wprawia się półfabrykat (12) w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu walców (1). Następnie kształtuje się na obwodzie półfabrykatu (12) w jego środkowej części klinowy rowek i redukuje się średnicę początkową półfabrykatu (12) do wartości równej średnicy środkowego stopnia odkuwki wałka stopniowanego. Następnie podczas dalszego ruchu obrotowego walców (1) oddziałuje się pochyłymi powierzchniami bocznymi (5a) i (5b) klinowych występów (4) na materiał półfabrykatu (12) i rozszerza się redukcję średnicy półfabrykatu (12) na całą długość środkowego stopnia (12c) odkuwki wałka stopniowanego. Następnie zagłębia się w półfabrykat (12) skrajne klinowe występy (7a) i (7b) o pochyłych powierzchniach bocznych (8a) i (8b) i redukuje się średnicę początkową po obu stronach półfabrykatu (12) w pobliżu skrajnych końców półfabrykatu (12) do średnicy, równej średnicy stopni pośrednich odkuwki wałka stopniowanego. Jednocześnie podczas zagłębiania się skrajnych klinowych występów (7a) i (7b) w półfabrykat (12) kalibruje się środkowy stopień odkuwki wałka stopniowanego przy pomocy klinowych występów (4).
(2 zastrzeżenia)
44327401