Sposób spajania warstw tworzywa w drukarce 3D polegający na  tym, że programowalnym układem sterującym (10) uruchamia się grzejniki stołu i komory oraz reguluje się warunki termiczne przestrzeni roboczej. Następnie programowalnym układem sterującym (10) steruje się ruchem układu współrzędnościowego (8), w którym zamocowana jest głowica drukująca (1). Z głowicy drukującej (1) wytłacza się roztopione tworzywo termoplastyczne (2) na  powierzchnię stołu (3) drukarki i układa się pierwszą warstwę tworzywa termoplastycznego (2). Na głowicy drukującej (1) umieszcza się prowadnicę (7) z pierścieniem obrotowym (5) na wysokości b od 30 mm do 150 mm od poziomu dyszy głowicy drukującej (1) i montuje się moduł laserowy (4) o mocy w zakresie od 0,4 W do 3 W do zewnętrznej powierzchni pierścienia obrotowego (5) pod kątem α do osi głowicy drukującej (1) w zakresie od 5° do 45°. Za pomocą programowalnego układu sterującego (10) ustawia się oś głowicy drukującej (1) w kierunku układania kolejnego fragmentu tworzywa termoplastycznego (2) w odległości a od 5 mm do 50 mm od początku fragmentu tworzywa termoplastycznego (2). Następnie programowalnym układem sterującym (10) uruchamia się moduł laserowy (4), którym ogrzewa się miejscowo warstwę ułożonego wcześniej tworzywa termoplastycznego (2) do temperatury w zakresie od 190°C do 260°C.
(1 zastrzeżenie)
43221401