Sposób wytwarzania kondensatorów do układów scalonych, na płytce podłożowej (3) z krzemu, pokrytą warstwą izolacyjną (2) z dwutlenku krzemu poddanej wcześniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym do wykonania układu scalonego polega tym, że wykonuje się naniesienie rozpylaniem jonowym (6) warstwy (1) materiału MoC w atmosferze argonu w zakresie ciśnienia od 0,15 Pa do 0,25 Pa.
(1 zastrzeżenie)
44888301