Sposób wytwarzania laminatu aluminium – węgiel - aluminium polega na tym, że dwa arkusze blachy (1) aluminiowej o grubości od 0,3 mm do 0,5 mm poddaje się procesowi utleniania anodowego (2) w wodnym roztworze kwasu chromowego lub kwasu siarkowego, po czym na powierzchnię blach aluminiowych nakłada się warstwę (3) środka uaktywniającego powierzchnię na bazie syntetycznych żywic polimerowych, następnie na jedną z blach aluminiowych nakłada się kolejno po sobie cztery warstwy (4) kompozytu epoksydowo - węglowego o grubości każda 0,131 mm w kierunkach ułożenia włókien węglowych 0/0/0/0° lub +45/+45/-45/-45°, przykrywając drugą blachą aluminiową. Utworzony laminat układa się na formie aluminiowej i za pomocą pakietu próżniowego odsysa się powietrze do podciśnienia 0,08 MPa, a następnie całość utwardza się w komorze autoklawu w zakresie temperatur od 135°C do 180°C oraz ciśnieniu w zakresie 0,4 do 0,7 MPa w czasie od 4 do 6 h, nagrzewanie i chłodzenie wewnątrz komory autoklawu przebiega z prędkością 2°C/min. Przedmiotem zgłoszenia jest również laminat aluminium – węgiel – aluminium.
(2 zastrzeżenia)
40755701